# 总说明书

一、概述

本项目位于正兴镇石龙村村委会，因汛期雨水丰富，既有路基溢流排水渠过水能力较差，易形成漫水路面，影响周边居民出行，拟对该段路基拆除后，新建2孔3.0×2.0m钢筋砼明板涵，涵长4.5m。

图1-1  汛期洪水图

图1-2  拟建涵洞示意图

- 任务来源及设计依据

1、任务来源

（1）为解决居民出行困难的问题，改善生活生产条件，我司（重庆城行工程规划设计研究院有限公司）受重庆市璧山区正兴镇人民政府委托，对璧山区正兴镇石龙村石太路漫水涵洞改造工程进行施工图设计。

2、设计依据或规范

（1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

（2）《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）

（3）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

（4）《公路桥涵设计通用规范》JTGD 60－2015

（5）《公路桥涵地基与基础设计规范》JTGD 63－2007

（6）《公路涵洞设计细则》JTG/T D65-04－2007

（7）《公路排水设计规范》JTJ D33－2012；

（8）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362－2018

（9）《公路工程建设项目工程概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）

（10）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F801-2017）

（11）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

（12）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

（13）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

（14）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

（15）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

（16）我单位与业主签订的《合同书》

三、涵洞工程

1、技术指标

（1）设计荷载：公路-Ⅱ级。

（2）设计洪水频率：涵洞1/25。

2、涵洞设计要点

（1）盖板采用简支板计算图式进行设计。按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行计算和验算。

（2）盖板底层设受力主筋，顶层设架立钢筋，各种钢筋沿板长和板宽方向均匀布置。

（3）路面车辆活荷载对涵顶的压力按30°角进行分布；填土内摩擦角为30°，土容重18kN/m。

（4）涵台按上部盖板与涵底支撑梁或固定基础作为涵台的上下支撑点，涵台作为上下端简支的竖梁进行计算。

（5）涵身基础采用分离式基础，涵底地基容许承载力不得小于0.3MPa，不满足要求时，必须对地基采取加固处理（可利用拆除路基填料），以符合设计要求。

（6）涵洞过水流量按无压力式涵洞设计。

3、材料技术要求

主要材料

钢筋混凝土盖板：C30混凝土、HRB400钢筋

涵台台身：C30混凝土

涵台基础：C30混凝土

涵底铺砌：M7.5浆砌片石

（1）石料

涵洞工程石料应石质均匀、不易风化、无裂纹、抗侵蚀性，材强度等级不应低于MU30。石质以未风化的花岗石、闪长岩、不易解体的片麻岩及较坚固的砂岩与石灰岩等为宜。

（2）砂浆

砂浆中所用水泥、砂、水等材料质量应符合混凝土相应材料的质量标准。砂宜采用中砂、粗砂，砂的含泥量不超过5%，砂浆强度等级不应低于M7.5。

（3）混凝土及钢筋混凝土材料

钢筋混凝土涵洞的混凝土强度等级不应低于C30，拌制混凝土所用各项材料质量，应经过检验、试验方法应符合《公路工程水泥混凝土试验规程》有关规定，混凝土抗强度测定值不低于85%的保证率。混凝土中砂、碎石（或砾石）、水泥、水的质量应符合有关材料的规范标准。

（4）混凝凝拌制、运输、浇筑、养护应符合《桥涵施工技术规范》要求。

（5）钢筋混凝土所用钢筋宜采用HPB300及HRB400，其的力学性能必须符合国家标准的要求。钢筋的储存、加工、装卸、绑扎应符合《桥涵施工技术规范》要求。

4、施工要点

（1）涵洞中心里程桩号可根据现场实际情况适当调整。

（2）图中纵坡可按现场实际情况调整。

（3）地基承载力不得低于0.3MPa,否则应进行换土或其它加固措施。

（4）盖板必须在混凝土强度达到设计强度的80%以上时，才能进行脱模、移动、堆放。涵洞盖板可根据实际情况采用预制或现浇板，但预制盖板堆放时，应在板块端部采用两点搁支，不得将顶底面倒置。

（5）涵台应分段全高一次性浇筑成形，且确保涵台顶面混凝土平整密实。

（6）盖板安装后，必须清扫冲洗，充分湿润后再在板与台背、板与板之间的缝隙内采用C20细石砼填塞捣实。

（7）涵顶、涵身必须经过防水处理后，方可进行下一步工序施工。涵洞防水采用热涂两道沥青，每层沥青厚约1.5mm。涵台两侧及涵顶均应均匀涂刷。

（8）涵台台后的填土应在盖板安装完毕后进行，并应严格按水平分层填筑碾压，同时注意两侧对称进行，压实度不应小于95%。

（9）施工中当涵顶填土不足0.5m厚时，严禁采用振动式碾压设备对涵洞上和涵洞范围内的填土进行碾压。

（10）工程施工材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品。

（11）如果工程现场与设计基础资料有较大出入或者有障碍物影响施工，需要变更设计的，由施工方提出，监理同意，业主发送设计变更函件给设计单位，设计方调整变更完后，施工方根据正式的设计变更文件进行施工。

四、路基路面工程

1、填方路基

（1）路基的填方首先采用路基挖方中的土、石（I类土除外），路堤填料不得采用有机土。当采用风化严重的软石、粉土作填料时，应采用土质改良措施，低填处要考虑地下水和毛细水的作用，并采取必要的措施，以保证路基稳定。

（3）性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm。

（3）对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层。强度较小的填料应填筑在下层。在有地下水的路段或临水路基范围内，宜填筑透水性好的填料。

（4）在透水性不好的压实层上填筑透水性较好的填料前，应在其表面设2～4%的双向横坡，并采取相应的防水措施。不得在由透水性较好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性不好的填料。

（5）每种填料的松铺厚度应通过试验确定。

（6）每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度。

2、压实度及填料要求

对于较大粒径的填料必须采用较为大型的压实机具，通过碾压试验证明可行，并确定施工工艺和检测办法后方可采用，否则较大的石料必须改小才可作填料。对于挡土墙等构造物的台背（墙背）填料应优先选用内摩擦角值较大的砾（角砾）类土，砂类土，回填由近至远应分别采用人工夯实，小型至中型和大型压实机具作业，既不能对构造物产生不利影响，又必须达到压实度的要求。

路基采用重型击实标准，路基压实度及填料强度要求如下表：

表4-1  路基压实度及填料强度要求

| 项目分类 |  | 路面底面以下深度（cm） | 压实度 （%） | 填料最小强度 （CBR）（%） | 填料最大粒径 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上路床 | 0～0.3 | ≥95 | 6 | 10 |
|  | 下路床 | 0.3～0.8 | ≥95 | 4 | 10 |
|  | 上路堤 | 0.8～1.5 | ≥94 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | 1.5以下 | ≥92 | 2 | 15 |

3、路基质量验收

（1）路基宽度不小于设计值；

（2）路基弯沉值：不小于280（0.01mm）；

（3）路基压实度≥95%

4、路面

（1）路面采用20cm厚C30水泥砼路面，建议采用商品混凝土，其材料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-214）等相关规定。路拱横坡宜采用1.5%的单向横坡。路肩采用C25片石砼浇筑，片石掺入量不应大于25%。

（2）施工要点

①混凝土摊铺、振捣

结合项目实际特点，路面混凝土宜采用小型机具摊铺。摊铺时应加强各个工序之间的衔接，振捣密实与成型饰面所需时间不得超过拌合物初凝时间。

模板高度应为面层设计厚度，横向工作缝端模板应按设计规定的传力杆直径和间距设置传力杆插入孔和定位套管。模板安装前应进行测量放样，模板固定后，底部空隙宜采用干硬性砂浆添堵，不得漏浆。模板的安装应平整、顺适、稳固，相邻模板连接应紧密平顺，不得错茬与错台。模板经检验合格后，方可开始铺筑。

如果运到现场的拌合物有离析，应用铁锹翻拌均匀，但严禁再次加水。人工摊铺拌合物的坍落度应控制在所0.5～2㎝之间，拌合物松铺系数通过现场试验确定，控制在1.1～1.25之间。拌合物摊铺均匀后，采用插入式振捣棒、平板振动器和振动梁配合进行振捣成型。

②整平

振实作业完成后，进行整平工作。首先使用滚杠提浆整平，滚杠整平后，使用抹面机压浆整平饰面。抹面完成后，最后用抹刀和刮尺进行精平饰面。精平饰面后的面板表面应无任何抹面印痕，平整度应达到规定要求。

③抗滑构造施工

精平后的湿软表面，应及时采用拉槽法制作宏观抗滑构造。衔接距离应与槽间距相同，并始终保持一致，不得缺失。软拉后的表面砂浆应清扫干净。路面表面的构造深度应为0.5～1.0mm。

④接缝处理

横向缩缝：采用切缝形式，切缝时间应结合当地昼夜温差确定，以不啃边为开始切缝的最佳时机。锯缝深度一般为1/3～1/4板厚，切缝顺直度应小于10mm，板长宜为4.0m。

横向施工缝：每日施工结束时或因特殊情况造成施工中断时间超过30～45min时，应设横向施工缝。横向施工缝采用平缝加传力杆型。

灌缝前应清除接缝中的砂石、凝结的泥浆等杂物，宜采用水泥混凝土专用灌缝料，灌缝应饱满、均匀、厚度一致并连续贯通，填缝料不得缺失、开裂和渗水。

⑤养生与拆模

混凝土面层养生宜采用洒水养生，防止养生过程中产生微裂纹和裂缝。养生初期，人、畜、车辆等不得通行，达到设计弯拉强度40%，可允许行人通行。

模板拆除时，面层混凝土抗压强度不应小于0.8MPa。模板拆卸应使用专用工具，不得损坏板边，板角，不得造成传力杆或拉杆松动变形。

达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

五、交通工程

1、波形梁护栏

本项目一般路段路侧护栏采用一（C）级二波形梁护栏，原有护栏因技术标准不满足现行规范要求，应予以拆除。一（C）级波形梁护栏主要由梁板（310×85×2.5mm）、立柱（114×4.5mm）、托架（300×70×4.5）构成。护栏应位于公路C25片石砼路肩内，护栏面可与土路肩左侧边缘线重合，立柱外侧土路肩保护层厚度不应小于25cm，护栏施工时应注意预埋立柱，立柱间距为2m。

波形梁护栏详细技术指标应符合现行《波形梁钢护栏》（31439-2015）的相关要求，二波形梁护栏横梁中心距离路面的高度为600mm，从路面算起，设置于土基中的立柱埋深不应小于140cm；设置于明涵等钢筋混凝土基础内的立柱，采用法兰盘与锚栓式基础，详见相关大样图。

护栏的任何部位不得侵入公路建筑限界内。

2、路面标线

交通标线应采用热熔型反光材料，标线涂层厚度为1.8mm，其技术指标应符合现行《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）的要求。新施划的标线，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150mcd·m-2·lx-1。

六、其他

1、项目施工时应注意环境保护及安全文明施工。

2、建设材料均可就近购买，水电方便，建设条件良好。

3、施工时，施工单位应注意沿线地面、地下的重要设施的安全，并做好施工前的调查。应注意沿途地下管道、电缆等设施的安全。

4、道路断道施工，应注意施工组织计划。

5、施工时应做好临时排水，以免影响路基的强度及安全性。

6、施工区域应进行封闭做到文明安全施工，采取措施确保行人及居民安全。

7、若现场情况与勘察物探资料及设计图有不一致之处，请及时联系设计单位，以便及时研究处理，切忌盲目施工。